附件2

铅锌行业规范条件（征求意见稿）

为推进铅锌行业供给侧结构性改革，促进行业技术进步，推动铅锌行业高质量发展，现制定本规范条件。

本规范条件适用于已建成投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和含锌二次资源为原料的铅锌冶炼企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。

一、企业布局

（一）铅锌矿山、冶炼企业必须符合国家及地方产业政策、土地利用总体规划、矿业资源规划、主体功能区规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。其中，铅锌矿山企业须依法取得采矿许可证和安全生产许可证。采矿权人应按照批准的矿产资源开发利用方案和绿色矿山建设标准、采矿初步设计和安全专篇进行矿山建设和开发，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏浪费资源。矿山企业选矿矿石处理能力应不小于矿山开采能力，鼓励企业通过绿色矿山认证。

二、质量、工艺和装备

（二）铅锌采选、冶炼企业应建立实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，并鼓励通过质量管理体系第三方认证。铅锌精矿必须符合《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB20424），铅锭必须符合国家标准（GB/T469），锌锭必须符合国家标准（GB/T470），其它产品质量须符合国家或行业标准。

（三）铅锌矿山企业，须采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，优先采用充填采矿法，尽量采用大型先进设备，提高自动化水平。根据矿石种类和成分，采用先进适用的选矿工艺，提高选矿回收率和资源综合利用水平。

（四）铅冶炼企业，粗铅冶炼须采用先进的富氧熔池熔炼-液态高铅渣直接还原或富氧闪速熔炼等一步炼铅工艺，以及其他生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进炼铅工艺，并需配套双转双吸或其他先进制酸工艺，必要时制酸尾气需配套脱硫设施。鼓励采用具有自主知识产权的先进铅冶炼技术。鼓励矿铅冶炼企业利用富氧熔池熔炼炉、富氧闪速熔炼炉等先进装备处理铅膏、冶炼废渣等含铅二次资源。禁止采用鼓风炉等落后工艺。

（五）锌冶炼企业，硫化锌精矿焙烧必须采用硫利用率高、尾气达标的流态化焙烧工艺，单台流态化焙烧炉炉床面积须达到100平方米及以上，配套建设烟气双转双吸或其他先进制酸工艺，必要时制酸尾气需配套脱硫设施。锌湿法冶炼工艺须配套建设满足环保要求的湿法浸出渣无害化处理系统或硫渣处理设施。鼓励锌冶炼企业搭配处理锌氧化矿及含锌二次资源，实现资源综合利用。

（六）含锌二次资源企业，须采用先进的工艺和设备，采用火法工艺必须配套建设窑渣回收设施、余热回收利用系统、尾气脱硫系统，处理含氟、氯的含锌二次资源项目应建有完善的除氟、氯设施。禁止利用直接燃煤的传统熔炼炉进行含锌二次资源冶炼。

（七）铅锌冶炼企业，应配套建设有价金属综合利用系统。采用火法工艺的冶炼企业，必须在密闭条件下进行，防止有害气体和粉尘逸出，设置尾气净化系统、监测报警系统和应急处理系统，冶炼烟气制酸和尾气净化系统不得设置烟气旁路。

（八）鼓励有条件的企业开展智慧矿山、智能工厂建设。鼓励铅锌矿山按照《智慧矿山信息系统通用技术规范》（GB/T 34679）要求，开展智慧矿山建设。鼓励建立铅锌冶炼数据平台，广泛应用自动化智能装备，逐步建立企业资源计划系统（ERP）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、制造执行系统（MES）、产品数据管理系统（PDM）、试验数据管理系统（TDM），实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断，最终实现智能分析决策

三、能源消耗

（九）铅锌企业应建立实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并鼓励通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求，有条件的企业应建立能源管理中心，符合《铅锌矿采、选能源消耗限额》（YS/T 748）、《铅冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21250）和《锌冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21249）等有关标准要求。

（十）铅锌矿山地下开采原矿综合能耗须低于4.5千克标准煤/吨矿、露采矿山采出矿综合能耗低于0.7千克标准煤/吨矿。铅锌选矿综合能耗须低于6.1千克标准煤/吨矿。矿石耗用电量须低于40千瓦时/吨。

（十一）铅冶炼企业，粗铅工艺综合能耗须低于245千克标准煤/吨。

（十二）锌冶炼企业，含浸出渣火法处理的电锌锌锭工艺综合能耗须低于860千克标准煤/吨，电锌直流电耗应低于2900千瓦时/吨。火法精馏锌工艺标准煤耗须低于1800千克/吨。含锌二次资源企业，火法富集工序综合能耗须低于1200千克标准煤/吨金属锌，湿法锌冶炼工序电锌锌锭工艺综合能耗须低于900千克标准煤/吨。

四、资源消耗及综合利用

（十三）铅锌矿山企业的开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标应符合原国土资源部颁布的《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2013年第21号）中的相关要求。选矿废水循环利用率应达到85%及以上，选矿用新水单耗不高于2.5立方米/吨。

（十四）铅冶炼企业，总回收率应达到97%及以上，粗铅熔炼回收率应达到97%以上，尾渣含铅小于2%，铅精炼回收率应达到99%以上；总硫利用率须达到96%以上，硫捕集率须达到99%以上；水循环利用率须达到98%以上。

（十五）锌冶炼企业，精馏锌总回收率应达到96.5%及以上，电锌冶炼总回收率应达到96%及以上；总硫利用率须达到96%以上，硫捕集率须达到99%以上；水的循环利用率须达到95%以上。

（十六）含锌二次资源企业，锌总回收率应达到88％及以上，其中火法富集回收率应达到90％及以上；水的循环利用率须达到95%以上。

（十七）鼓励企业开展铜、铅、锌冶炼系统协同生产，实现资源综合利用；鼓励现有原生铅冶炼企业与再生铅冶炼企业、蓄电池生产企业开展技术、生产、经营等多层次全方位业务合作，实现产能的合理配置，充分发挥各方优势，保障铅冶炼产业平稳发展。

五、环境保护

（十八）铅锌企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证。企业要按规定办理《排污许可证》后，方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。

（十九）铅锌矿山开发要注重土地和环境保护，根据“边开采、边治理”的原则，编制矿山生态保护与治理恢复方案，并按照方案进行矿山生态、地质环境恢复治理和矿区土地复垦。

（二十）铅锌矿山、冶炼企业应做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放须符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中相关要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标。执行大气污染物特别排放限值的地区的新建铅锌项目要符合《<铅、锌工业污染物排放标准>（GB25466-2010）修改单》要求，鼓励其他企业采取相应减排措施。尾矿渣、冶炼渣、冶炼飞灰等固体废弃物必须按照国家固体废物和危险废物管理的要求进行无害化处理处置或交有资质的单位处理。处理含锌二次物料的火法工序应参照国家固体废物和危险废物管理要求进行无害化贮存、处理和处置。

（二十一）铅锌矿山、冶炼企业依法实施包含特征污染物的强制性清洁生产审核。须建有在线监测设施并按要求与当地生态环境主管部门联网。

（二十二）申请规范的企业当年及上一年度未发生重大环境污染事件或生态破坏事件。

六、安全生产与职业病防治

（二十三）铅锌企业须遵守《安全生产法》《矿山安全法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规规定。建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系，并鼓励通过职业健康安全管理体系第三方认证。执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。铅冶炼企业的作业环境须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）的要求。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。

（二十四）申请规范的企业当年及上一年度未发生较大及以上生产安全事故。

七、规范管理

（二十五）铅锌行业企业规范条件的申请、审核及公告

1.工业和信息化部负责铅锌冶炼行业企业规范管理。

2.凡已建成投产1年以上（含1年）的铅锌矿山、冶炼企业，均可依据《铅锌行业规范条件》申请审核。申请规范企业须编制《铅锌行业规范申请报告》（见附件1），并按要求提供相关材料，企业法人（或代表）、填报人和审核人须对申请材料的完整真实性负责并承担相应责任。

3.各省级工业主管部门负责接收本地区相关企业规范条件申请和初审，中央企业自审。初审或自审单位须按规范条件要求对申报企业进行核实，提出初审或自审意见，附企业申请材料一并报送工业和信息化部。

4.工业和信息化部集中接收相关部门或单位报送的申请材料，并委托行业协会等中介机构组织有关专家对申请企业报告进行复审，必要时组织现场核查。

5.工业和信息化部对通过复审的企业进行审查，必要时征求生态环保部等部门意见，对符合规范条件的企业进行公示，无异议的予以公告，并抄送给有关部门。

（二十六）公告企业实行动态管理

工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。每年3月底前，规范企业应向所在地的省级工业主管部门提交上年度的自查报告（见附件2），省级工业主管部门负责审查，并将审查结果上报工业和信息化部；中央企业自查，并将自查结果上报工业和信息化部，同时抄送所在地的省级工业主管部门。工业和信息化部组织协会对公告企业进行抽查。鼓励社会各界对公告企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况之一的，将撤销其公告资格：

1.填报相关资料有弄虚作假行为的；

2.拒绝开展年度自查、接受监督检查和不定期现场核查的；

3.不能保持规范条件要求的；

4.主体生产设备关停退出或者停产超过1年的；

5.发生重大产品质量问题、重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故、重大社会不稳定事件，造成严重社会影响；

6.存有国家明令淘汰的落后产能的。

工业和信息化部拟撤销公告资格的，工业和信息化部将提前告知有关企业、听取企业的陈述和申辩。被撤销公告资格的企业，原则上从被撤销之日起，12个月后方可重新提出规范申请。

已公告的规范企业如发生重大变化（异地改造，原地改造且主体工艺发生变化）需提出变更申请，重新填报《铅锌行业规范申请报告》，经地方工业主管部门核实后，上报工业和信息化部；中央企业直接上报工业和信息化部。工业和信息化部实时进行变更公告。

八、附则

（二十七）本规范条件中涉及的标准规范和相关政策按其最新版本执行。

（二十八）本规范条件自2019年*月*日起实施，原《铅锌行业规范条件》(中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第20号)同时废止。本规范条件发布前已公告的企业，须按照本规范条件要求重新申请公告。

（二十九）本规范条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况进行修订。

附件1：

## 铅锌行业企业规范公告申请报告

企业名称：________________（加盖公章）

企业法人：________________（签字）

填 报 人：________________（签字）

联系电话：________________

审 核 人：________________（签字）

申请日期：________________

铅锌行业企业规范公告申请报告大纲

一、企业基本情况

企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力，上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况（并附表格，格式见附表1）。需提供营业执照、有关项目核准或备案等审批文件、土地证等基本证件复印件。

二、企业布局、规模和外部条件

1.企业布局描述（可配图片或照片），是否符合相关规划。

2.建成投产起始和最后核定生产规模。

3.企业现有生产规模及外部条件描述。

三、质量、工艺和装备

1.企业质量管理体系描述，可提供相关第三方认证的GB/T19001质量管理体系的相关材料或有关情况的文字说明。

2.企业采用的生产工艺和主要装备情况（并附表格，格式见附表2，可配主要装备照片）。

四、能源消耗

1.企业能源管理体系描述，能源、水计量器具配备情况和能源管理中心的建设情况描述。可提供相关第三方认证的GB/T23331能源管理的相关材料或有关情况的文字说明。

2.企业能源消耗情况（并附表格，格式见附表3、4、5）。

3.企业通过节能审查，并说明有关要求的落实情况。

五、资源消耗及综合利用

1.企业节能和资源综合利用设施及运行情况（可配主要装备照片）。

2.企业资源消耗情况（并附表格，格式见附表3、4、5）。

六、环境保护

1.企业通过建设项目环境影响评价，并自验收备案。并说明环评和竣工验收批复提出的有关要求落实情况。

2.企业环境管理体系描述，可提供相关第三方认证的GB/T24001要求的环境管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

3.企业环境保护措施及环境污染监测设施综合描述（主要设施可配照片）。

4.排污许可证和执行报告复印件，并说明污染物总量减排任务完成情况。

5.环境风险防控及应急预案落实情况，包括重金属污染环境风险防控、储罐区环境风险防控、厂区事故收集设施、清洁下水系统、雨水系统和生产废水环境风险防控情况，相应的应急物资储备及定期进行培训和演练情况。

6.一般工业固体废物处置情况，特别是危险废物处置、流转情况（无害化处理、处置协议等材料）。

7.企业应对申请规范当年及上一年度内是否符合环保法律法规、是否发生环保违法违规行为等情况作出说明，如因环境违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供完整的相关材料。

8.具备相应资质的环境监测机构出具的申请规范当年及上一年度企业主要污染物和特征污染物排放监测报告复印件。

七、安全生产与职业病防治

1.企业安全生产和职业卫生管理体系描述，可提供相关第三方认证的职业健康安全管理体系的相关材料或者有关情况的文字说明。

2.涉及危险化学品的，应提供企业所在地应急管理部门颁发的相关许可证书，如不能提供应进行文字说明。

3.企业上缴税收和交纳职工社会保险情况。

4.安全生产标准化证书复印件，如不能提供应进行文字说明。

5.企业应对申请规范当年及上一年度内是否符合安全生产法律法规、是否发生安全生产违法违规行为等情况做出文字说明，如因安全生产违法违规行为受到处罚或责令整改的，应提供整改完成的相关材料。

注：所有材料及说明的复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的材料，须说明情况。

附表1：

企业基本情况表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 经济类型 | □国有 □集体 □民营 □外商独资 □中外合资 □港澳台投资 |
| 企业形式 | □有限责任 □股份有限 □股份合作制 □个人独资 |
| 股权结构 |  |
| 是否上市情况 | □A股 □B股 □H股 □其他 |
| 是否通过认证情况 | □质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □其它_______ | 银行信用 等级 |  |
| 申报上年度企业财务情况（万元） | 总销售收入 | 总利润 | 上缴税金总额 | 资产总额 | 净资产总额 |
| 申报时员工情况 | 全体员工： 人， 其中从事生产 人， 管理 人， 技术 人 |
| 申报上年度铅锌原矿、铅锌精矿、粗铅、精铅、氧化锌、粗锌、精锌等生产能力，重金属废渣处理及铅铋合金等电解生产线规模（万吨/年） |  |
| 申报上年度铅锌原矿、铅锌精矿，粗铅、精铅、氧化锌、粗锌、精锌等实际产量，重金属废渣实际处理量（万吨） |  |
| 用地总面积 （万平方米） |  |

注：填写氧化锌产量后，请一并注明折算后的锌金属量。

附表2：

现有主要生产装备基本情况表

| 序号 | 产品名称 | 主体生产工艺装备 | 生产能力 （万吨） | 总投资（万元） | 开工时间 | 投产时间 | 原料类型及来源（万吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 国 内 | 国 外 |  |
| 1 | 铅锌矿石 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铅锌精矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 粗 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 精 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧化锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粗 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 精 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.粗铅、粗锌、精铅、精锌及其他按工艺流程报主体设备规格、型号和数量；

2原料主要是指铅锌精矿、再生铅，含铅锌二次资源和铅锌等重金属冶炼废渣；

3.含锌二次资源主要包括废杂锌、热镀锌渣、各种锌灰、含锌瓦斯泥（灰）等。

附表3：

企业能源消耗及资源综合利用情况表（铅锌采选）

| 序号 | 项 目 名 称 | 企业实际值和执行标准情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿单位产品综合能耗（千克标准煤/吨矿） | 开采方式：□地下，能耗： ；□露采，能耗： ； | 请选择开采方式后填写能耗； |
| 2 | 开采回采率（%） |  |  |
| 3 | 选矿综合能耗（千克标准煤/吨矿） |  |  |
| 4 | 铅精矿回收率（%） |  |  |
| 5 | 锌精矿回收率（%） |  |  |
| 6 | 选矿废水循环利用率（%） |  |  |
| 7 | 铅锌矿采选矿石耗用电量（千瓦时/吨） |  |  |
| 8 | 选矿用新水单耗（立方米/吨） |  |  |
| 9 | 矿山矿产资源综合利用率指标要求（%） |  |  |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.“三率”指标填写需注明矿石或精矿性质，同时标注对应考核指标要求值。

附表4：

企业能源消耗及资源综合利用情况表（铅冶炼）

| 序号 | 项 目 名 称 | 企业实际值和执行标准情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗铅工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 | 铅冶炼总回收率（%） |  |  |
| 3 | 粗铅冶炼回收率（%） |  |  |
| 4 | 铅精炼回收率（%） |  |  |
| 5 | 总硫利用率（%） |  |  |
| 6 | 硫捕集率（%） |  |  |
| 7 | 吨渣处理综合能耗（千克标准煤/吨） |  | 仅渣处理项目须填写； |
| 8 | 尾渣含铅（%） |  |  |
| 9 | 水循环利用率（%） |  |  |
| 10 | 申报上一年度新增所有铅冶炼渣累计量（万吨） |  |  |
| 11 | 申报上一年度全年吨精炼铅新水取用量（吨/吨） |  | 本企业全年新水取用量÷精炼铅产量 |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.包括以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目。

附表5：

企业能源消耗及资源综合利用情况表（锌冶炼）

| 序号 | 项 目 名 称 | 企业实际值和执行标准情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锌锌锭工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 | 电锌直流电耗（千瓦时/吨） |  |  |
| 3 | 锌电解电流效率（%） |  |  |
| 4 | 火法精馏锌工艺能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 5 | 含锌二次资源利用项目火法富集工序综合能耗（千克标准煤/吨） |  | 仅含锌二次资源项目填写； |
| 6 | 锌冶炼总回收率（%） |  |  |
| 7 | 精馏锌冶炼回收率（%） |  |  |
| 8 | 电锌总回收率（湿法）（%） |  |  |
| 9 | 含锌二次资源利用项目火法富集回收率（%） |  | 仅含锌二次资源项目填写； |
| 10 | 总硫利用率（%） |  | 如采用ISP法请注明； |
| 11 | 硫捕集率（%） |  |  |
| 12 | 水的循环利用率（%） |  |  |
| 13 | 申报上一年度新增所有锌冶炼渣累计量（万吨） |  |  |
| 14 | 申报上一年度全年吨精炼锌新水取用量（吨/吨） |  | 本企业全年新水取用量÷精炼锌产量 |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.包括以含锌二次资源利用项目。

附件2：

## 铅锌行业规范企业    年度自查报告

企业名称：________________（加盖公章）

企业法人：________________

填 报 人：________________（签字）

联系电话：________________

审 核 人：________________（签字）

填报日期：________________

铅锌行业规范企业自查报告大纲

一、企业概况

（一）申报企业基本情况

文字概述，并填报完成附表1—“企业基本情况”。

（二）企业变更情况

填报下表，并用文字具体描述变更情况。

企业变更情况一览表

| 类型 | 是否变更 |
| --- | --- |
| 名称变化 |  |
| 与其它规范企业兼并、重组 |  |
| 产能变更情况1 |  |
| 扩大采选规模1 |  |
| 主体装备或工艺变化2 |  |
| 企业搬迁2 |  |
| 企业分立2 |  |
| 与非规范企业兼并、重组2 |  |
| 其他 |  |

注：1.需提供地方有关部门的备案文件。

2.需重新提出纳入《规范条件》管理申请。工业和信息化部按照《规范条件》规定进行审查。

（三）相关材料

1.企业名称变化的相关说明。

2.企业兼并重组的相关说明。

3.产能变换情况的相关说明。

4.装备变化的相关说明。

5.其他。

二、产品质量

（一）产品情况

文字描述企业产品结构、品种、质量、上一年度产量情况。填报表2—“企业产量及原料情况表”。

（二）相关材料

1.相关产品认证。

2.其它。

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

三、工艺与装备

填报完成附表3—“现有主要生产装备变化情况表”。

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

四、环境保护

（一）主要污染物排放情况说明

1.大气污染物排放达标情况。

2.水污染物排放达标情况。

3.主要固体污染物总量排放情况。

（二）相关材料

1.有效期内的排污许可证和上一年的年度执行报告。

2.企业上年度监督性检测报告。

3.对上年度是否因环境违法行为受到处罚的说明。

五、能源消耗和资源综合利用

填报完成附表4—“企业能源消耗及资源综合利用情况表”。如果企业实际值与上一年度发生变化较大，需要说明原因并写出采取的措施。

六、安全、职业卫生和社会责任

（一）安全、职业卫生和社会责任

简要描述企业安全、职业卫生和社会责任情况。

（二）相关材料

上年度纳税、社保缴纳的相关材料，如不能提供应进行文字说明。

注：所有材料及说明复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的材料，须说明原因。文字和附表均需要填写完成。

附表1：

企业基本情况

| 企业名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 全员人数 | 其中生产人员： 管理人员： 技术人员： |
| 上年度产品生产能力（万吨/年） |  |
| 上年度产品实际产量（万吨） |  |
| 上年度企业产值（万元） |  |
| 上年度销售收入（万元） |  |
| 上年度利润总额（万元） |  |
| 上年度企业上缴税金总额（万元） |  |
| 上年度企业资产总额（万元） |  |
| 上年度企业净资产（万元） |  |
| 用地总面积（公顷） |  |

附表2：

企业产量及原料情况表

| 序号 | 产品 名称 | 上一年度产品产量 | 本年度产品产量 | 备注（原料构成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅锌矿石 |  |  |  |
| 2 | 铅锌精矿 |  |  |  |
| 3 | 粗铅 | （万吨） | （万吨） |  |
| 4 | 精铅 | （万吨） | （万吨） |  |
| 5 | 氧化锌 | （万吨） | （万吨） |  |
| 6 | 粗锌 | （万吨） | （万吨） |  |
| 7 | 精锌 | （万吨） | （万吨） |  |
| 8 | 硫酸 | （万吨） | （万吨） |  |
| 9 | 黄金 | （吨） | （吨） |  |
| 10 | 白银 | （吨） | （吨） |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |

附表3：

现有主要生产装备变化情况表

□有变化   □无变化

| 序号 | 产品 名称 | 主体生产工艺装备 | 生产能力 （万吨） | 总投资 （万元） | 开工时间 | 投产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅锌矿石 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铅锌精矿 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 粗铅 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 精铅 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧化锌 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粗锌 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 精锌 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：自查期内无变化在□不变化前打√，有变化填写相关变化内容。

附表4：

企业能源消耗及资源综合利用情况表（铅锌采选）

| 序号 | 项 目 名 称 | 上一年度实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿单位产品综合能耗（千克标准煤/吨矿） | 开采方式：□地下，能耗： ；□露采，能耗： ； | 请选择开采方式后填写能耗； |
| 2 | 开采回采率（%） |  |  |
| 3 | 选矿综合能耗（千克标准煤/吨矿） |  |  |
| 4 | 铅精矿回收率（%） |  |  |
| 5 | 锌精矿回收率（%） |  |  |
| 6 | 选矿废水循环利用率（%） |  |  |
| 7 | 铅锌矿采选矿石耗用电量（千瓦时/吨） |  |  |
| 8 | 选矿用新水单耗（立方米/吨） |  |  |
| 9 | 矿山矿产资源综合利用率指标要求（%） |  |  |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.“三率”指标填写需注明矿石或精矿性质，同时标注对应考核指标要求值。

企业能源消耗及资源综合利用情况表（铅冶炼）

| 序号 | 项 目 名 称 | 上一年度实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗铅工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 | 铅冶炼总回收率（%） |  |  |
| 3 | 粗铅冶炼回收率（%） |  |  |
| 4 | 铅精炼回收率（%） |  |  |
| 5 | 总硫利用率（%） |  |  |
| 6 | 硫捕集率（%） |  |  |
| 7 | 吨渣处理综合能耗（千克标准煤/吨） |  | 仅渣处理项目须填写； |
| 8 | 尾渣含铅（%） |  |  |
| 9 | 水循环利用率（%） |  |  |
| 10 | 申报上一年度新增所有铅冶炼渣累计量（万吨） |  |  |
| 11 | 申报上一年度全年吨精炼铅新水取用量（吨/吨） |  | 本企业全年新水取用量÷精炼铅产量 |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.包括以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目。

企业能源消耗及资源综合利用情况表（锌冶炼）

| 序号 | 项 目 名 称 | 上一年度实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锌锌锭工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 | 电锌直流电耗（千瓦时/吨） |  |  |
| 3 | 锌电解电流效率（%） |  |  |
| 4 | 火法精馏锌工艺能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 5 | 含锌二次资源利用项目火法富集工序综合能耗（千克标准煤/吨） |  | 仅含锌二次资源项目填写； |
| 6 | 锌冶炼总回收率（%） |  |  |
| 7 | 精馏锌冶炼回收率（%） |  |  |
| 8 | 电锌总回收率（湿法）（%） |  |  |
| 9 | 含锌二次资源利用项目火法富集回收率（%） |  | 仅含锌二次资源项目填写； |
| 10 | 总硫利用率（%） |  | 如采用ISP法请注明； |
| 11 | 硫捕集率（%） |  |  |
| 12 | 水的循环利用率（%） |  |  |
| 13 | 申报上一年度新增所有锌冶炼渣累计量（万吨） |  |  |
| 14 | 申报上一年度全年吨精炼锌新水取用量（吨/吨） |  | 本企业全年新水取用量÷精炼锌产量 |

注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

2.包括以含锌二次资源利用项目